A307不锈钢焊条

符合 GB/T E309-15

相当 AWS E309-15

说明：A307是低氢钠型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条。采用直流反接，可全位置焊接。熔敷金属具有优良的抗裂性及抗氧化性能。

用途：用于焊接相同类型的不锈钢、异种钢以及高铬钢、高锰钢等。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.15 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 22.0~25.0 | 12.0~14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥25 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。