彩涂板，业内又称彩钢板，彩板。彩色涂层钢板是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料 （辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品。涂层钢板具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，它给建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业 等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。

彩涂板的分类

按用途，种类，涂层结构分类： 　　分类 项目 代号

彩涂板

[1]　用途 建筑外用 JW 　　建筑内用 JN 　　家具 JJ 　　家用电器 JD 　　钢窗 GC 　　其它 QT 　　涂层表面状态 涂层板 TC 　　压花板 YA 　　印花板 YI 　　涂料 聚脂 PE 　　硅改性聚脂 SMP 　　高耐久性聚酯 HDP 　　聚偏氟乙烯 PVDF 　　聚氟乙烯-塑料溶液 SJ 　　上表面 下表面 — 　　一次涂层 不涂 1/0 　　一次涂层 不涂 1/1 　　二次涂层 不涂 2/0 　　二次涂层 一次涂层 2/1 　　二次涂层 二次涂层 2/2编辑本段工艺流程

常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-------缝合机------压辊------涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂------清洗----烘干-------钝化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------风冷降温------收卷活套-----收卷机-----（下卷打包入库）。
    彩色涂层钢板基板类型：

冷轧基板彩色涂层钢板 　　由冷轧基板生产的彩色板，具有平滑美丽的外观，且具有冷轧板的加工性能；但是表面涂层的任何细小划伤都会把冷轧基 板暴露在空气中，从而使露铁处很快生成红锈。因此这类产品只能用于要求不高的临时隔离措施和作室内用材。 　　热镀锌彩色涂层钢板 　　把有机涂料涂复在热镀锌钢板上得到的产品即为热镀锌彩涂板。热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层 还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。热镀锌基板的含锌量一般为180g/m2（双面），建筑外用热 镀锌基板的镀锌量最高为275g/m2。 　　热镀铝锌彩涂板 　　根据要求，也可以采用热镀铝锌钢板作为彩涂基板（55%AI-Zn和5%AI-Zn）。 　　电镀锌彩涂板 　　用电镀锌板为基板，涂上有机涂料烘烤所得的产品为电镀锌彩涂板，由于电镀锌板的锌层薄，通常含锌量为20/20g/m2，因 此该产品不适合使用在室外制作墙、屋顶等。但因具有美丽的外观和优良的加工性能，因此主要可用于家电、音响、钢家 具、室内装璜等。

彩色涂层钢板技术参数标准

彩色涂层钢板（GB/T12754-1991） 　　(1)分类和代号见表5-86。 　　表5-86彩色涂层钢板及钢带的分类和代号 　　分类方法 类 别 代 号 分类方法 类 别 代 号

按用途分 建筑外用 JW 按涂料种类分 内用丙烯酸 NB

建筑内用 JN 塑料溶胶 SJ

家用电器 JD 有机溶胶 YJ

按表面状态分 涂层板 TC 按基材类别分 低碳钢

冷轧钢带

DL

印花板 YH

压花板 YaH 小锌花平整钢带 XP

按涂料种类分 外用聚脂 WZ

大锌花平整钢带 DP

内用聚脂 NZ

硅改性聚脂 GZ 锌铁合金钢带 XT

外用丙烯酸 WB 电镀锌钢带 DX

(2)尺寸规格见表5—87。 　　表5-87彩色涂层钢板及钢带的主要规格 (mm) 　　名 称 厚 度 宽 度 钢板长度 钢卷内径

尺 寸 0.3～2.0 700～1550 500～4000 450、6lO

注：1.经供需双方协商，可供应宽度小于700mm的钢板。 　　2.厚度系指钢板和钢带涂层前基板的厚度。 　　(3)允许偏差见表5—88。 　　表5-88彩色涂层钢板及钢带的允许偏差 (mm) 　　宽度允许偏差 长度允许偏差

公称宽度 A 级 B 级 公称长度 A 级 B 级

≤1200 +2

O +6

0 ≤2000 +4

O +lO

O

>1200 +3

O >2000 0.002×

公称长度 O.005×

公称长度

注：1.A级为高级精度，B级为普通精度。 　　2.厚度允许偏差：基板的厚度允许偏差按相应产品标准的规定，三个试样上的涂层厚度平均值应符合表5-89中的规定，三个试样中最小值允许比平均值低10%。 　　(4)成品性能见表5-89。 　　分类 涂料

种类

代号 涂层

厚度

/mm 600光泽

(%) 铅笔

硬度 弯 曲 反向冲击/J 耐盐雾/h

厚度≤O.8mm180°,t 厚度>0.8mm 厚度≤O.8mm 厚度>O.8mm

高 由 低

注：1.塑料溶胶压花板压花前涂层厚度不小于160μm。 　　2.每批产品光泽度差不大于10个单位。 　　3.t为钢板厚度。 　　(5)用途用于建筑、轻工、汽车、电器等工业部门，也用作农机具、家具及日常生活用品等方面[2]。编辑本段产品用途

使用镀锌钢板为基板的彩色涂 层钢板，除有锌保护外，锌层上的有机涂层起了覆盖隔离作用，可防止钢板生锈，使用寿命比镀锌钢板更长，据介绍涂层钢板的使用寿命比镀锌钢板长50%。 但是，在不同的地区和不同的使用部位，采用相同镀锌量、同种涂料、相同涂层厚度的彩色涂层板，其使用寿命会有很大的不同。例如，在工业区或沿海地区，由于受到空气中二氧化硫气体或盐分的作用，腐蚀速度加快，使用寿命受到影响。在雨季，涂层长期受雨水浸湿、或者在日夜温差太大易结露的部位，都会较快地受到腐蚀，使用寿命均会降低。 用彩色涂层钢板制造的建筑物或厂房，经常受到雨水冲洗时使用寿命较长，否则，由于受二氧化硫气体、盐和灰尘的作用而影响使用。因此，在设计时，若屋顶的倾斜度越大，则越不容易积聚灰尘等污物，使用寿命越长；对于那些不受雨水经 常冲洗的区域或部位，应定期用水冲洗 。编辑本段发展趋势

第一，采用高质量基板，对基板的表面、板形及尺寸精度要求都愈来愈高，室外用的如小锌花平整热镀锌钢卷、无锌花平整热镀锌钢卷及时下兴起的锌合金热镀卷；室内用如电镀锌钢卷、贴膜冷轧板及铝板卷。 　　第二，改进预处理工艺及预处理液，设备数量少，成本低成为主流工艺，不断改进预处理液的稳定性、抗蚀性、环保性能。 　　第三，注重新涂料的开发，对一般聚酯、聚偏氟乙烯（PVDF）和塑料溶胶进行改良，获得超级颜色重现性，抗紫外线、抗二氧化硫、提高耐蚀性；开发耐污染、吸热等功能性涂料。 　　第四，机组设备更完善。如采用新型焊机、新型辊涂机、完善固化炉、配置先进的自动化仪表等。 　　第五，由于冷压花比热压花成本低，具有美观、立体感、强度高等特点，使冷压花生产技术成为发展趋势。 　　第六，注重产品的多样化、功能化、高档化，如深冲型彩涂板、“柚子皮”彩涂板、防静电彩涂板、耐污染彩涂板、高吸热性彩涂板等